EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 4

____________________________________________________________________

- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Erdvinės tvirtinimo plokštelės, kampiniai tvirtinimo elementai:

Žr. 1 priedą.

- Naudojimo paskirtis:

Kampiniai tvirtinimo elementai skirti prijungti medinius konstrukcinius elementus.

Skirtos naudoti konstrukcijose eksploatuojamose 2 eksploatacijos klasės sąlygomis pagal LST EN 1995-1-1.

- Gamintojas:

UAB“ ARDETAS“,Arnionių g. 60, LT-18170 Pabradė Švenčionių r.

www.ardetas.lt

- Įgaliotasis atstovas:

—

- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

2+

- Techninė specifikacija / notifikuotos įstaigos :

|  | Pavadinimas | Nr. | Vertinimo sistema | Dokumentas | ETAG / EN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Techninis įvertinimas | SPSC Statybos produktų Sertifikavimo Centras | 1397 | 2+ | ETA-15/0446 2015-08-06 | ETAG 015:2012 |
| Gamybos kontrolės sistema | UAB „Kiwa Inspecta“ | 2268 | 2+ | 2268-CPR-183 | ETAG 015:2012 |

- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
| --- | --- | --- |
| Mechaninis atsparumas | Žiūrėti 1 priedą | EVD - ETAG 015, 2012 m. lapkričio mėn. leidimas. ETA-15/0446 2015 m. rugpjūčio 6 d. |
| Gaistrinė sauga: - degumas; - atsparumas ugniai | A1 NPD |  |
| Higiena, sveikata, aplinkos sauga | Nepavojingas |  |
| Naudojimo sauga | NPD |  |
| Apsauga nuo triukšmo | NPD |  |
| Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | NPD |  |
| Patvarumas | Plienas DX51D+Z275, pagal standartą LST EN 10346:2009 Re ≥ 250 MPa, Rm ≥ 330 MPa, A80 ≥ 22 %. |  |

- 1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB ARDETAS

Direktorius Arūnas Derenčius

Pabradė, 2018-04-26	................................................................

# Charakteristinė laikomoji galia

# Atrėmimo sąlygos

Tarpas tarp medienos elementų jungties vietoje negali viršyti 3 mm. Medienos elementai turi būti suvaržyti, kad negalėtų pasisukti.

# Reikalavimai jungiamiesiems elementams

# Vinių skaičius pateiktas 1 lentelėje ir 1–17 paveiksluose. Reikalavimai vinims pateikti 2 lentelėje.

# Požievis

Požievis yra neleidžiamas, medienos elementai jungčių vietoje turi būti stačiakampio skerspjūvio.

# Dviejų medinių sijų jungtis kampiniais tvirtinimo elementais, charakteristinė laikomoji galia

1 lentelė. Medinių sijų jungties charakteristinės laikomosios galios F1,k reikšmės veikiant apkrovai, kaip parodyta 1 paveiksle

| Nesustandintų kampinių ir vinių sujungiančių du medinius elementus skersinė charakteristinė laikomoji galia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kampinis | Vinių matmenys (mm) | Vinių skaičius |  | Vinių padėtys parodytos | F1,k kN |
|  |  |  | Pagrindinė sija | Šalutinė sija 1) |  |  |
| 1 | 60×60×40×2,0 | 4,0x40 | 8 | 6 | 2 paveiksle | 1,56 |
| 2 | 80×80×40×2,0 | 4,0x40 | 12 | 6 | 3 paveiksle | 1,15 |
| 3 | 60×60×60×2,0 | 4,0x40 | 14 | 6 | 4 paveiksle | 1,41 |
| 4 | 80×80×60×2,0 | 4,0x40 | 20 | 10 | 5 paveiksle | 2,05 |
| 5 | 100×100×60×2,0 | 4,0x40 | 24 | 16 | 6 paveiksle | 3,97 |
| 6 | 60×60×80×2,0 | 4,0x40 | 20 | 8 | 7 paveiksle | 2,23 |
| 7 | 80×80×80×2,0 | 4,0x40 | 28 | 14 | 8 paveiksle | 3,26 |
| 8 | 100×100×80×2,0 | 4,0x40 | 34 | 22 | 9 paveiksle | 5,70 |
| 9 | 60×60×100×2,0 | 4,0x40 | 26 | 10 | 10 paveiksle | 3,19 |
| 10 | 80×80×100×2,0 | 4,0x40 | 36 | 18 | 11 paveiksle | 4,31 |
| 11 | 100×100×100×2,0 | 4,0x40 | 44 | 28 | 12 paveiksle | 7,78 |
| 12 | 60×60×40×2,5 | 4,0x40 | 8 | 6 | 13 paveiksle | 1,80 |
| 13 | 80×80×40×2,5 | 4,0x40 | 12 | 6 | 14 paveiksle | 1,33 |
| 14 | 60×60×60×2,5 | 4,0x40 | 14 | 6 | 15 paveiksle | 1,62 |
| 15 | 80×80×60×2,5 | 4,0x40 | 20 | 10 | 16 paveiksle | 2,37 |
| 16 | 100×100×60×2,5 | 4,0x40 | 24 | 16 | 17 paveiksle | 4,57 |
| 17 | 60×60 ×80×2,5 | 4,0x40 | 20 | 8 | 18 paveiksle | 2,57 |
| 18 | 80×80×80×2,5 | 4,0x40 | 28 | 14 | 19 paveiksle | 3,76 |
| 19 | 100×100×80×2,5 | 4,0x40 | 34 | 22 | 20 paveiksle | 6,58 |
| 20 | 60×60×100×2,5 | 4,0x40 | 26 | 10 | 21 paveiksle | 3,68 |
| 21 | 80×80×100×2,5 | 4,0x40 | 36 | 18 | 22 paveiksle | 4,97 |
| 22 | 100×100×100×2,5 | 4,0x40 | 44 | 28 | 23 paveiksle | 8,98 |
| Nesustandintų kampinių su papildomomis didesnėmis skylėmis ir vinių sujungiančių du medinius elementus skersinė charakteristinė laikomoji galia |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 50×50×35×2,5 | 4,0x40 | 8 | 4 | 24 paveiksle | 1,03 |
| 24 | 50×50×35×2,0 | 4,0x40 | 8 | 4 | 24 paveiksle | 0,89 |
| 25 | 50×50×50×2,0 | 4,0x40 | 8 | 4 | 25 paveiksle | 1,21 |
| 26 | 60×60×50×2,5 | 4,0x40 | 8 | 4 | 26 paveiksle | 1,38 |
| 27 | 60×60×50×2,0 | 4,0x40 | 8 | 4 | 26 paveiksle | 1,20 |
| 28 | 70×70×55×2,5 | 4,0x40 | 14 | 6 | 27 paveiksle | 1,27 |
| 29 | 70×70×55×2,0 | 4,0x40 | 14 | 6 | 27 paveiksle | 1,10 |
| 30 | 90×90×40×2,5 | 4,0x40 | 16 | 8 | 28 paveiksle | 2,10 |
| 31 | 90×90×40×2,0 | 4,0x40 | 16 | 8 | 28 paveiksle | 1,82 |
| 32 | 90×90×40×3,0 | 4,0x40 | 16 | 8 | 28 paveiksle | 2,39 |
| 33 | 90×90×65×2,5 | 4,0x40 | 12 | 8 | 29 paveiksle | 3,38 |
| 34 | 90×90×65×2,0 | 4,0x40 | 12 | 8 | 29 paveiksle | 2,93 |
| 35 | 100×100×90×2,5 | 4,0x40 | 12 | 8 | 30 paveiksle | 2,67 |
| 36 | 100×100×90×2,0 | 4,0x40 | 12 | 8 | 30 paveiksle | 2,31 |
| 37 | 105×105×90×3,0 | 4,0x40 | 12 | 8 | 31 paveiksle | 3,04 |
| Sustandintų kampinių ir vinių sujungiančių du medinius elementus skersinė charakteristinė laikomoji galia |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 50×50×35×2,5 | 4,0x40 | 8 | 4 | 32 paveiksle | 1,03 |
| 39 | 50×50×35×2,0 | 4,0x40 | 8 | 4 | 32 paveiksle | 0,89 |
| 40 | 50×50×50×2,5 | 4,0x40 | 8 | 4 | 33 paveiksle | 1,39 |
| 41 | 50×50×50×2,0 | 4,0x40 | 8 | 4 | 33 paveiksle | 1,21 |
| 42 | 60×60×50×2,5 | 4,0x40 | 8 | 4 | 34 paveiksle | 1,38 |
| 43 | 60×60×50×2,0 | 4,0x40 | 8 | 4 | 34 paveiksle | 1,20 |
| 44 | 70×70×55×2,5 | 4,0x40 | 14 | 6 | 35 paveiksle | 1,27 |
| 45 | 70×70×55×2,0 | 4,0x40 | 14 | 6 | 35 paveiksle | 1,10 |
| 46 | 70×70×65×2,0 | 4,0x40 | 8 | 4 | 36 paveiksle | 1,43 |
| 47 | 90×90×50×2,5 | 4,0x40 | 16 | 12 | 37 paveiksle | 4,17 |
| 48 | 90×90×50×2,0 | 4,0x40 | 16 | 12 | 37 paveiksle | 3,62 |
| 49 | 90×90×65×2,5 | 4,0x40 | 12 | 8 | 38 paveiksle | 3,38 |
| 50 | 90×90×65×2,0 | 4,0x40 | 12 | 8 | 38 paveiksle | 2,93 |
| 51 | 100×100×90×2,5 | 4,0x40 | 12 | 8 | 39 paveiksle | 2,67 |
| 52 | 100×100×90×2,0 | 4,0x40 | 12 | 8 | 39 paveiksle | 2,31 |
| 53 | 105×105×90×3,0 | 4,0x40 | 12 | 8 | 40 paveiksle | 3,04 |
| Sustandintų nelygiašonių kampinių ir vinių sujungiančių du medinius elementus skersinė charakteristinė laikomoji galia |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 90×50×50×2,5 | 4,0x40 | 8 | 12 | 41 paveiksle | 3,81 |
| 55 | 90×50×50×2,0 | 4,0x40 | 8 | 12 | 41 paveiksle | 3,46 |
| 56 | 150×90×65×2,5 | 4,0x40 | 12 | 20 | 42 paveiksle | 5,39 |
| 57 | 150×90×65×2,0 | 4,0x40 | 12 | 20 | 42 paveiksle | 4,91 |
| 58 | 150×100×90×2,5 | 4,0x40 | 8 | 16 | 43 paveiksle | 2,61 |
| 59 | 150×100×90×2,0 | 4,0x40 | 8 | 16 | 43 paveiksle | 2,29 |
| Nesustandintų nelygiašonių kampinių ir vinių sujungiančių du medinius elementus skersinė charakteristinė laikomoji galia |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 120×40×40×2,0 | 4,0x40 | 6 | 12 | 44 paveiksle | 1,59 |
| 61 | 80×40×40×2,0 | 4,0x40 | 6 | 6 | 45 paveiksle | 0,99 |
| 62 | 120×40×60×2,0 | 4,0x40 | 10 | 20 | 46 paveiksle | 3,72 |
| 63 | 80×40×60×2,0 | 4,0x40 | 10 | 10 | 47 paveiksle | 2,05 |
| 64 | 100×60×60×2,0 | 4,0x40 | 16 | 14 | 48 paveiksle | 2,75 |
| 65 | 200×40×40×2,0 | 4,0x40 | 6 | 24 | 49 paveiksle | 1,21 |
| Nesustandintų nelygiašonių kampinių matmenys su papildomomis didesnėmis skylėmis ir vinių sujungiančių du medinius elementus skersinė charakteristinė laikomoji galia |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 90×50×50×2,5 | 4,0x40 | 8 | 12 | 50 paveiksle | 3,81 |
| 67 | 90×50×50×2,0 | 4,0x40 | 8 | 12 | 50 paveiksle | 3,46 |
| 68 | 90×45×40×2,5 | 4,0x40 | 8 | 8 | 51 paveiksle | 2,10 |
| 69 | 135×45×40×2,5 | 4,0x40 | 8 | 16 | 52 paveiksle | 2,46 |
| 70 | 135×45×40×2,0 | 4,0x40 | 8 | 16 | 52 paveiksle | 2,35 |

1 paveikslas. Tipinis dviejų medinių sijų sujungimas kampiniu tvirtinimo elementu

# Laikomoji galia pateikta esant naudojamų medienos elementų charakteristiniam tankiui 350 kg/m³. Kai naudojamos vientisosios medienos ar klijuotos sluoksninės medienos tankis mažesnis, vininių jungčių išlaikomoji galia turi būti perskaičiuojama naudojant pataisos koeficientą kdens:

Čia:

ρk	charakteristinis sujungime naudojamos medienos tankis.

Jungčių projektavimas turi būti atliekamas pagal eurokodą 5 arba pagal nacionalinį projektavimo techninį reglamentą. Medinių elementų storis turi būti didesnis nei vinies smigimo į medienos elementą gylis.

2 lentelė. Vinių specifikacija

| Vinių tipas pagal EN 14592 | Matmenys (mm) | Dangos specifikacija |
| --- | --- | --- |
| GBO Fastening systems AB vinys | 40 × 4,0 | 12 µm (ISO 2081 - Fe/Zn12/C) |
| GBO Fastening systems AB vinių charakteristinės laikomosios galios, kai medienos elementų charakteristinis tankis 350 kg/m³: - charakteristinė ištraukiamoji galia, fax,k – 7,8 N/mm²; - charakteristinis takumo momentas, My,Rk – 7168 Nmm; Vinys pagamintos iš vielos, kurios mažiausiasis tempiamasis stipris yra – 650 MPa. |  |  |
| Gali būti naudojamos tokių pat matmenų kitokio tipo vinys su sriegiais, kurių charakteristinė ašinė ištraukiamoji galia ne mažesnė nei GBO Fastening systems AB vinių ir jos pagamintos iš vielos, kurios mažiausiasis tempiamasis stipris yra – 600 MPa. |  |  |

# Vinių skaičius ir padėtys sijos atramos elementuose

2 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 60x60x40x2

3 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 80x80x40x2.

4 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 60x60x60x2.

5 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 80x80x60x2.

6 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 100x100x60x2.

7 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 60x60x80x2.

8 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 80x80x80x2.

9 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 100x100x80x2.

10 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 60x60x100x2

11 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 80x80x100x2

12 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 100x100x100x2

13 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 60x60x40x2.5.

14 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 80x80x40x2.5.

15 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 60x60x60x2.5.

16 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 80x80x60x2.5.

17 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 100x100x60x2.5

18 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 60x60x80x2.5

19 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 80x80x80x2.5

20 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 100x100x80x2.5

21 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 60x60x100x2.5

22 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 80x80x100x2.5

23 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 100x100x100x2.5

24 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 50x50x35x2 ir 50x50x35x2.5

25 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 50x50x50x2

26 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 60x60x50x2 ir 60x60x50x2.5

27 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 70x70x55x2 ir 70x70x55x2.5

28 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 90x90x40x2, 90x90x40x2.5 ir 90x90x40x3.

29 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 90x90x65x2, 90x90x65x2.5

30 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 100x100x90x2, 100x100x90x2.5

31 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 105x105x90x3

32 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 50x50x35x2 S ir 50x50x35x2.5 S

33 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 50x50x50x2 S ir 50x50x50x2.5 S

34 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 60x60x50x2 S ir 60x60x50x2.5 S

35 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 70x70x55x2 S ir 70x70x55x2.5 S

36 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 70x70x65x2 S

37 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 90x90x50x2 S ir 90x90x50x2.5 S

38 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 90x90x65x2 S ir 90x90x65x2.5 S

39 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 100x100x90x2 S ir 100x100x90x2.5 S

40 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 105x105x90x3 S

41 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 90x50x50x2 S ir 90x50x50x2.5 S

42 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 150x90x65x2 S ir 150x90x65x2.5 S

43 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 150x100x90x2 S ir 150x100x90x2.5 S

44 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 120x40x40x2

45 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 80x40x40x2

46 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 120x40x60x2

47 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 80x40x60x2

48 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 100x60x60x2

49 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 200x40x40x2

50 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 90x50x50x2 ir 90x50x50x2.5

51 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 95x45x40x2.5

52 paveikslas. Vinių skaičius ir padėtis dviejų medinių sijų jungtyje su elementu 135x45x40x2 ir 135x45x40x2.5

# Papildomi reikalavimai

Kampiniai tvirtinimo elementai gali būti naudojami medinėse konstrukcijose veikiamose statinių ar tariamai statinių apkrovų ir eksploatuojamose patalpų viduje sausomis sąlygomis, kurios pagal 5 eurokodą tenkina 1 ir 2 eksploatacijos klasių reikalavimus.

Jungčių, veikiamų nuovargio apkrovų, savybės nenustatytos. Neįvertinta įtaka savybėms konstrukcijas eksploatuojant seisminėse zonose.

Jungtys turi būti suprojektuotos pagal 5 eurokodą arba atitinkamą nacionalinį medinių konstrukcijų projektavimo reglamentą. Projektuotojas privalo turėti medinių konstrukcijų projektavimo patirtį.

Medinių konstrukcijų elementai turi būti iš C14 ar aukštesnės stiprumo klasės vientisosios medienos arba GL24 ar aukštesnės stiprumo klasės klijuotos sluoksninės medienos.

Medienos elementų charakteristinis tankis turi būti nuo 290 kg/m³ iki 420 kg/m³. Konstrukcijų elementai jungties vietoje turi būti be požievio.

Projektuotojas privalo patikrinti konstrukcijos elemento medienos ties jungtimi skaičiuotiną tempiamąją galią statmenai pluošto ir įsitikinti, kad ji nėra mažesnė nei sijos atramos elementų laikomoji galia, ir, jei prireikė, sijos atramos elementų laikomąją galią atitinkamai sumažinti.

Montavimas turi būti atliekamas vadovaujant techniniam prižiūrėtojui, kuris atitinkamai kvalifikuotas tokiam darbui.

Montavimas turi būti atliktas vadovaujantis čia pateikta informacija, naudojantis tinkamais įrankiais.

Montavimui turi būti panaudotos ne prastesnių nei nurodyta savybių vinys.

Direktorius Arūnas Derenčius

Pabradė, 2015-09-07	.................................................................